OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1.1. Wymagania ogólne

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:

Modernizacja siedziby Starostwa Powiatowego w Braniewie – II etap

ul. Pl. Józefa Piłsudskiego 214-500 Braniewo

działki nr 241/8 i 251/13 obr. 8 m. Braniewo

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie ul. Pl. Piłsudskiego 2 14-500 Braniewo

2) Instytucja finansująca inwestycję: Starostwo Powiatowe w Braniewie ul. Pl. Piłsudskiego 2 14-500 Braniewo

1.1. Obowiązki Inwestora

- Przekazanie placu budowy – Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.

1. 2. Obowiązki Wykonawcy

- Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia

robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu w celu

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca

instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania

robót – zaakceptowany przez Inwestora.

- Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.

- Zorganizowanie terenu budowy.

- Zabezpieczenie dostawy mediów.

- Ochrona Środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniu przed:

a) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami.

b) Możliwością powstania pożaru.

c) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym.

- Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

- Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót).

- Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.

- W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub archeologiczną, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji.

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1. 3. Materiały i sprzęt

- Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacja projektowa i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i Świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację´ inspektora nadzoru.

- Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót.

- Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.

- Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych oraz S.T.

1.4. Transport

Każdorazowo powinny one posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku oraz powinno się stosować do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.

1.5. Wykonywanie robót

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze robót.

Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

1.6. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy:

- dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- dokumenty pomiarów cech geometrycznych,

- protokoły odbiorów robót.

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę.

1.7. Kontrola jakości robót

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlana. Projekt organizacji robót powinien zawierać:

- terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystyk,

- wykaz środków transportu,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,

- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót,

- sposób postępowania z materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom.

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów w celu zachowania ich odpowiedniej jakości,

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,

- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,

- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora, jeżeli wyniki potwierdzają się i spieniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.8. Obmiar robót

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem. Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały; dla robót zanikających przeprowadza się go w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych – przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika.

1.9. Odbiór robót

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robot z umowa oraz określenie ich wartości technicznej.

Odbiór robót zanikających – jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają.

Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.

Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.10. Dokumenty do odbioru robot

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:

- Receptury i ustalenia technologiczne,

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- Ocenę stanu faktycznego sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru,

- Dokumentację powykonawczą,

1.11. Tok postępowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza pismem do Inwestora. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne, dokonuje się odbioru.

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne, dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. Jeżeli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej, to roboty te wyłącza z odbioru.

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.

Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót

1.0. Roboty rozbiórkowe

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych w: Modernizacja siedziby Starostwa Powiatowego w Braniewie – II etap, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego 214-500 Braniewo działki nr ew. 241/8 i 251/13 obr. 8 m. Braniewo. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

1.2. Zakres robót

- wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, - wykucie z muru ościeżnic drzwi

- skucie okładzin ceramicznych i posadzek z terakoty,

- zeskrobanie starej farby ze ścian i sufitów.

- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 4 km.

1.3. Materiały pochodzące z rozbiórki

Gruz ceglany, gruz cemetowo-wapienny, drewno, gruz ceramiczny, metal.

1.4. Sprzęt

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne.

1.5. Transport

Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek.

1.6. Wykonanie robót

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.

1.2.7. Kontrola jakości

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.

1.2.8. Jednostka obmiaru

Powierzchnia (m2) okładzin, ścieżnic o pow. Ponad 2m2

Długość (m) cokoliki

Ilości w szt. – ościeżnice stalowe o powierzchni do 2,0 m2,

1.2.9. Odbiór robót

Dokonuje go Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

1.2.10. Podstawa płatności

Po obmiarach i sporządzeniu protokołu odbioru.

1.2.11. Przepisy związane

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud.i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r.– Dz.U. Nr. 13, poz. 93 z późniejszymi zmianami.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

2.0. Roboty murowe

2.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót murowych związanych z wykonaniem ścian i ścianek działowych w: Modernizacja siedziby Starostwa Powiatowego w Braniewie – II etap, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego 214-500 Braniewo działki nr ew. 241/8 i 251/13 obr. 8 m. Braniewo. Braniewo. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

2.2. Zakres robót

- wykonanie ścianek działowych gr. 33 cm z betonu komórkowego pełnej wewnątrz pomieszczeń

2.3. Materiały

- ściany gr. 33cm – beton komórkowy

- zaprawa cementowo-wapienna 5Mpa,

2.4. Sprzęt

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łata kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, pace, pędzle.

2.5 Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub wciągarką ręczna.

2.6. Wykonanie robót

- przymurowanie otwrów drzwiowych (zmniejszenie) na korytarzu II pietra (pomieszczenie wydziału komunikacji)

2.7. Kontrola jakości

Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków z betonu komórkowego należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek. Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów, sprawdzenie wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania nowych kominów (jakość wykonania i przelotowość przewodów).

Sprawdzenie poprawności wykonanie izolacji z folii w płynie zgodnie z zalecenia producenta.

2.8. Jednostki obmiaru

Objetość (m3) – ścian z betonu komórkowego

2.9. Odbiór

Odbioru dokonuje Inwestor na podstawie odbiorów częściowych, oglądu.

2.10. Podstawa płatności

Po obmiarach i sporządzeniu protokołu odbioru.

2.11. Przepisy związane

PN-ISO 3443-8 		- Tolerancje w budownictwie.

PN-B-197001			- Cementy powszechnego użytku

PN-90/B-30020		- Wapno

PN-79/B-06711		- Kruszywa mineralne

PN-88/B32250		- Woda do betonów zapraw

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

3.0. Roboty tynkarskie i okładziny ścienne

53.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót tynkarskich i malarskich w: Modernizacja siedziby Starostwa Powiatowego w Braniewie – II etap, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego 214-500 Braniewo działki nr ew. 241/8 i 251/13 obr. 8 m. Braniewo.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

3.2. Zakres robót

- wykonanie tynków cem-wapiennych na ścianach,

- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,

3.3. Materiały

- gips szpachlowy,

- zaprawa cementowo-wapienna,

3.4. Sprzęt

Skrzynia do zapraw, poziomica, łata kierująca, wiadra, mieszadło, pace,kielnie.

3.5 Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub wciągarką ręczna.

3.6. Wykonanie robót

W łazience do wysokości 1,5 m ułożyć okładzinę z płytek szkliwionych - glazury układnych na klej.

3.7. Kontrola jakości

Kontrola wykonanych tynków i gładzi gipsowych powinna obejmować:

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary),

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców,

- prawidłowość wykonania przez sprawdzenie:

– odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego przy użyciu łaty o długości 2 m (nie powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m),

– odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno być większe niż 2 mm na całej długości łaty),

3.8. Jednostki obmiaru

Powierzchnia (m2) –tynków i gładzi.

3.9. Odbiór

Odbioru dokonuje Inwestor na podstawie odbiorów częściowych, oglądu.

3.10. Podstawa płatności

Po obmiarach i sporządzeniu protokołu odbioru.

3.11. Przepisy związane

PN-ISO 3443-8 		- Tolerancje w budownictwie.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

4.0. Podłogi

4.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podłóg i posadzek w: Modernizacja siedziby Starostwa Powiatowego w Braniewie – II etap, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego 214-500 Braniewo działki nr ew. 241/8 i 251/13 obr. 8 m. Braniewo.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

4.2. Zakres robót

- gruntowanie powierzchni preparatem gruntującym 1x,

- wykonanie posadzki z płytek gres ,

4.3. Materiały

- roztwór do gruntowania starych posadzek cementowych,

- płytki gres – kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem antypoślizgowość R9, kl ścieralności 4,

- zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych

- sucha zaprawa do spoinowania

4.4. Sprzęt

Skrzynia do zapraw, poziomica, łata kierująca, wiadra, mieszadło, krzyżyk do układania płytek, wiertarka, wkrętarka.

4.5 Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub wciągarką ręczna.

4.6. Wykonanie robót

Podkłady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny być wykonane zgodnie z projektem.

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania podkładów cementowych, o ile projekt nie stanowi inaczej, są następujące:

- grubość podkładu związanego z podłożem nie powinna być mniejsza niż 25 mm,

- grubość podkładu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna być mniejsza niż 35 mm,

- grubość podkładu „pływającego na izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materia ciągliwego (np. wełny mineralnej) nie powinna być mniejsza niż 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobów sztywnych (np. sztywnego styropianu) nie mniejsza niż 35 mm

- w podkładzie powinny być wykonane zaprojektowane szczegóły, np. szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, cokoły, spadki,

- szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu, przy fundamentach urządzeń, wzdłuż osi skupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach; szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 mm do 12 mm,

- szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w projekcie,

- szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w odległościach nieprzekraczających:

– 3 m w podkładach na otwartym powietrzu na podłożu gruntowym,

– 4 m w podkładach na podłożu gruntowym ale w pomieszczeniach zamkniętych,

– 6 m w podkładach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury,

– 5,5 m w podkładach usytuowanych w pozostałych miejscach,

- temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po wykonaniu podkładu powinna być wyższa niż 5°C,

- zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotować zgodnie z opisem zawartym w projekcie,

- zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po jej przygotowaniu, między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu, z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania powierzchni podkładu,

- w świeżym podkładzie powinny być ukształtowane szczeliny przeciwskurczowe na głębokość od 1/3 do 1/2 grubości podkładu,

- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być pielęgnowany,

- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub zgodną

z zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podkładu sprawdzana 2-metrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 3 mm; odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania posadzek z płytek są następujące:

- w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na zaprawach cementowych, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna być niższa nit 5°C,

- temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest układana na zaprawach i kitach z żywic syntetycznych, nie powinna być niższa niż 15°C w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki,

- w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce, powinna być wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wodorozdziału,

- posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki,

- powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma

lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki

od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,

- spoiny między pytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie

proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:

– 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku pytek pierwszego gatunku,

– 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku

drugiego i trzeciego;

– grubość spoin miedzy płytkami nie powinna być większa niż 2 mm,

– płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy lub kitu na całej swojej powierzchni,

- w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co najmniej 100 mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką,

- w miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku dwóch odmiennych posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w projekcie.

4.7. Kontrola jakości

W trakcie prac dotyczących podłóg są wymagane następujące odbiory przejściowe:

- odbiór podłoża betonowego pod konstrukcję podłogi,

- odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, np. gruntowania, warstwy spodniej, warstwy wierzchniej (o ile jest zaprojektowana),

- odbiór każdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana),

- odbiór każdej z warstw izolacji cieplnej (o ile jest zaprojektowana),

- odbiór warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej (o ile jest zaprojektowana),

- odbiór każdej z warstw izolacji przeciwdźwiękowej (o ile jest zaprojektowana),

- odbiór podłogowego podkładu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych materiałów pod posadzką,

- odbiór warstw: wyrównawczej, wygładzającej, adhezyjnej itp. (o ile są zaprojektowane),

- odbiór każdej z warstw posadzkowych, jeżeli posadzka jest zaprojektowana z kilku warstw, np. izolacji wodoszczelnej lub chemoodpornej pod nawierzchnią posadzki.

Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości zaprojektowanych prac i dotyczy posadzki.

Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru zarówno przejściowego, jak i końcowego obejmuje:

- sprawdzenie kompletności przedłożonej dokumentacji,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie protokołów odbioru,

- sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów na podstawie zapisów jw.,

- sprawdzenie jakości wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru badań sprawdzających.

Zakres czynności kontrolnych dotyczących posadzek

z płytek powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy

sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit między łatą i powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,

- sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem drewnianym; charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania posadzki z podkładem,

- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie.

Jeżeli chociaż jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo.

4.8. Jednostki obmiaru

Powierzchnia (m2) – posadzki z terakoty, warstwy wyrównawcze.

Długość (m) – cokoliki.

4.9. Odbiór

Odbioru dokonuje Inwestor na podstawie odbiorów częściowych, oglądu.

4.10. Podstawa płatności

Po obmiarach i sporządzeniu protokołu odbioru..

4.11. Przepisy związane

PN-EN 14354:2006/AC:2007- Płyty drewnopochodne. Pokrycia podłogowe oklejone fornirem

PN-EN 13163:2004		- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-EN 13318			- Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

5.0. Stolarka drzwiowa

5.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej w: Modernizacja siedziby Starostwa Powiatowego w Braniewie – II etap, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego 214-500 Braniewo działki nr ew. 241/8 i 251/13 obr. 8 m. Braniewo.

5.2. Zakres robót

- wymiana skrzydeł drzwiowych na skrzydła z ramą skrzydła wykonaną z drewna iglastego, wypełniona wkładem stabilizującym "plaster miodu”. Rama z wypełnieniem obłożona obustronnie płytą HDF z ościeżnicą regulowaną i opaską,

5.3. Materiały

- skrzydła drzwiowe wejściowe do pomieszczeń biurowych z klamką, zamkiem i odbojem, skrzydła z ramą skrzydła wykonaną z drewna iglastego, wypełniona wkładem stabilizującym "plaster miodu”. Rama z wypełnieniem obłożona obustronnie płytą HDF, kolor orzech do uzgodnienia z Inwestorem

- ościeżnice regulowane 16-18cm oraz 38-40 cm – kolor orzech do uzgodnienia z Inwestorem,

UWAGA: rodzaj i kolorystykę skrzydeł drzwiowych ustalić z Inwestorem.

5.4. Sprzęt.

Specjalistyczny sprzęt: młotek, poziomice, piony, łaty, wiertarka.

5.5. Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub wciągarką ręczna.

5.6. Wykonanie robót

Zgodnie z  warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych.

5.7. Kontrola jakości

- Ustawienie okna sprawdzić w pionie i w poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.

- Po ustawieniu ościeżnicy i założeniu skrzydeł należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu u zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.

5.8. Jednostki obmiaru

Ilość (szt.) – skrzydła drzwiowe, ościeżnice rególowane

Długość (m) – podokienniki.

5.9. Odbiór

Odbioru dokonuje Inwestor na podstawie odbiorów częściowych, oglądu.

5.10. Podstawa płatności

Po obmiarach i sporządzeniu protokołu odbioru.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

6.0. Malowanie wewnętrzne

8.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem malowania wewnętrznego w: Modernizacja siedziby Starostwa Powiatowego w Braniewie – II etap, ul. Pl. Józefa Piłsudskiego 214-500 Braniewo działki nr ew. 241/8 i 251/13 obr. 8 m. Braniewo.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

8.2. Zakres robót

Na sufitach i ścianach należy wykonać malowanie emulsyjne z jednokrotnym gruntowaniem dwuwarstwowe. Jako lamperię należy wykonać tapetę natryskową.

Malowanie olejne grzejników i rur, balustrad schodowych.

8.3. Materiały

- farba emulsyjna nawierzchniowa ścieralna – kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem,

- farba olejna nawierzchniowa i podkładowa – kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

- gruntownik do podłoży gipsowych,

- tapeta natryskowa – kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

8.4. Sprzęt

Pędzle, wałki do malowania, pistolet natryskowy.

8.5. Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny.

8.6. Wykonanie robót

Zgodnie z  warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych.

8.7. Kontrola jakości

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych powłok malarskich z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.

8.8. Jednostki obmiaru

Powierzchnia (m2) – malowane powierzchnie ścian, sufitów, balustrad.

Długość (m) – rury stalowe.

8.9. Odbiór

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzenia z dokumentacja projektowa

8.10. Podstawa płatności

Po obmiarach i sporządzeniu protokołu odbioru.